ANEXO No.2 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No.      / 2021.

1.-  CALIDAD.

1.1-Especificaciones de Calidad:

- Tubería Rígida PVC.

-INDICES DE CALIDAD.

1- Post- contracción en % longitudinal máxima 10

2- Transversal mínimo 5

3- Grado de gelificación Buena.

4- Resistencia al impacto sin rotura

5-Absorción de agua % máximo 0.30

6-Grado de combustibilidad Auto extinguible.

- Índices Estéticos.

-Los tubos serán lisos, de color uniforme sin defectos exteriores ni ovalamiento. El corte de los mismos será perpendicular al eje longitudinal del tubo. No tendrá partículas extrañas, la superficie exterior e interior del tubo serán lisas, sin burbujas, grietas o deformaciones que afecten su funcionalidad.

1.2- Los problemas de calidad que se detecten durante la ejecución de este contrato y el término de garantía, que no sean consecuencia de perdidas, sustracciones o deterioros, serán responsabilidad de EL VENDEDOR.

EL VENDEDOR.                                                                     EL COMPRADOR.